单模传输约束下HCF低耦合损耗结构优化方法

童晓玲2，刘晨宇2，梁 磊1,2*，戴 澍2，李振宇2

（1.武汉理工大学 光纤传感技术与网络国家工程研究中心，湖北 武汉 430070；

2.武汉理工大学 机电学院，湖北 武汉 430070）

摘要：为降低实芯光纤（SCF）与空芯光纤（HCF）互连中模场失配和相位不同步导致的耦合损耗，提出SCF–渐变折射率光纤–嵌套反谐振无节点光纤（NANF）结构，并对耦合端NANF几何参数定向优化，实现与SCF基模场形与相位同步匹配且保持单模传输。基于有限元分析包层管数N、管间隙d及管径比D1/D对模式特性的影响。结果表明：N=7、D1/D=0.9、d=0.9 μm时，耦合损耗从0.116 dB降至0.069 dB，高阶模抑制比R>250；在d=0.5~1.5 μm范围内仍保持R>50。结果在保证光束质量的前提下，为高功率SCF–HCF激光传输系统提供了低损耗互连新方案。

关键词：耦合损耗；模场适配；有限元分析；空芯光纤；单模特性

中图分类号：TN253    文献标识码: A

Single-Mode-Constrained Optimisation of Low-Coupling-Loss HCF Structures

TONG Xiaoling2, LIU Chenyu2, LIANG Lei1,2*, DAI Shu2, LI Zhenyu2

（1. National Engineering Research Center of Fiber Optic Sensing Technology and Networks, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China; 2. School of Mechanical and Electrical Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China）

Abstract: To mitigate the high coupling loss in solid-core fiber (SCF)–hollow-core fiber (HCF) interconnection caused by mode-field mismatch and phase asynchrony, this paper proposes an SCF–graded-index fiber–nested anti-resonant nodeless fiber (NANF) scheme, in which the NANF geometry at the coupling end is directionally optimized to realize electric-field profile matching and phase synchronization with the SCF fundamental mode while maintaining single-mode operation. Using the finite-element method, the effects of the cladding-tube number N, the inter-tube gap d, and the tube-diameter ratio D1/D on the effective refractive index, fundamental-mode field distribution, and phase characteristics are systematically investigated. The results show that, for N=7, D1/D=0.9, and d=0.9 μm, the coupling loss is reduced from 0.116 dB to 0.069 dB, together with a higher-order-mode suppression ratio of R>250. In addition, a single-mode characteristic with R>50 is preserved over a dynamic range of d=0.5~1.5 μm. These results provide a new low-loss interconnection solution for high-power SCF–HCF laser transmission systems without compromising beam quality.

Key words: coupling loss; mode-field matching; finite-element analysis; hollow-core fiber; single-mode characteristics

0引言

近十年来，空芯反谐振光纤（HC-ARF）的结构设计与制备技术快速发展，其传输衰减已降至 0.174 dB/km[1]。HC-ARF的导模主要在近真空的低折射率介质中传播，导光场与玻璃结构的重叠显著减小，使其具有更低非线性与更高激光损伤阈值，在高功率激光传输系统中具有重要应用潜力[2]。随着空芯光纤（HCF）本征损耗持续降低，如何将其与现有实芯光纤（SCF）系统实现稳定、低损耗互连，已成为推动其工程应用的关键问题之一。

在互连中，HCF为降低传输损耗往往采用较大纤芯尺寸，而SCF输出基模的模场直径（MFD）通常为 6~25 μm[3]，两者模场差异会导致传统熔接或直接对接方式易引入较高耦合损耗，限制了HCF在高功率系统中的进一步推广。根据光纤模式耦合理论，功率转移由耦合界面处电场振幅分布的空间重叠与相位匹配共同决定[4]。因此，通过结构设计改善SCF与HCF在场形与相位上的一致性，是降低耦合损耗的核心途径。现有研究多从入射端出发，通过调制SCF侧模场来提高匹配度[5]，例如光纤锥化并结合抗反射涂层（AR coating）[6]、热扩芯技术（TEC）[7]以及插入梯度折射率（GRIN）光纤作为模场适配器[8]，并配合自由空间整形或插拔式连接等方案实现低损耗互连[9-10]。上述工作充分表明模场匹配对降低耦合损耗具有显著作用，但总体上更侧重于SCF端的调制；针对耦合端HCF结构进行定向优化以同步改善场形与相位条件的研究仍相对不足。

需要注意的是，HCF的基模场形与相位特性受纤芯尺寸、薄壁厚度、包层管数、管间隙及管径比等参数控制[11,12]。参数调谐有望降低耦合损耗，但也会改变管模与高阶模（HOMs）的演化，从而影响高阶模抑制能力。本文以高阶模抑制比R表征单模裕度，定义为高阶模与基模限制损耗之比[13,14]；当抑制不足时，可能引发光斑畸变与光束质量因子（M2）升高等问题[15,16]。因此，在降低耦合损耗的同时维持单模传输特性，是SCF–HCF互连设计的关键难点。

针对SCF–HCF互连中场形与相位失配导致的耦合损耗偏高问题，本文构建SCF–GRIN光纤–HCF互连模型：利用GRIN光纤实现模场尺寸预匹配，在此基础上对耦合端NANF的包层管数N、管间隙d和大小管径比D1/D进行定向优化，使NANF基模的振幅与相位分布更接近入射高斯光束。同时，基于管模与高阶芯模耦合机理抬升关键高阶模限制损耗，以增强单模工作裕度。数值结果表明，优化后耦合损耗最低为0.069 dB，较初始结构降低40%以上，并获得R>250的高阶模抑制比，为高功率SCF–HCF激光传输系统提供了兼顾低损耗互连与单模稳定性的设计思路。

1耦合理论

在光纤与自由空间光场或其他波导结构之间进行耦合时，能量传输效率主要由两端光场在空间分布和相位特征上的匹配程度所决定。为了对这种匹配程度及其对耦合损耗的影响进行定量刻画，通常采用模场重叠积分（mode overlap integral）进行分析。该方法以电磁场的正交性和功率守恒为基础，将两个光场模式之间的能量耦合关系表示为场分布的内积形式，从而实现对耦合效率的定量描述。

设入射到HCF输入端的光场基模电场分布为Ei，HCF待耦合的基模（LP01模）电场分布为Et。两者在横截面上的复电场分布共同决定了能量耦合的程度。根据电磁场模态展开的思想，入射光场在光纤基模方向上的功率分量可以写成场的内积形式，为了得到无量纲的耦合效率，需要分别对光纤基模和入射光场的功率进行归一化。在上述基础上，模场重叠积分给出的标准耦合效率表达式为[3]：

η=Ei*Etds2Ei2ds⋅Et2ds                        (1)

其中η表示耦合效率，*表示复共轭，ds表示横截面积分微元。

则耦合损耗表达式可以表示为：

Loss=-10log10(η)                       (2)

由上述表达式可以看出，耦合损耗由两光场在横向分布和相位上的匹配程度共同决定：分子中的内积项综合反映了振幅分布的重叠程度及相对相位关系，而分母中的功率项则起到归一化的作用。

2耦合数值优化

2.1模型构建与方法

使用COMSOL Multiphysics软件，我们对由SCF、GRIN光纤和HCF组成的SCF–GRIN光纤–HCF结构进行有限元数值模拟，其结构原理图如图1所示。GRIN光纤在该结构中作为模场尺寸适配器，将经过SCF传输的光束逐步扩展到与NANF（nested anti-resonant nodeless fiber，NANF）所需模场半径相匹配的大小，并在此基础上评估二者之间的耦合损耗。本文研究的重点在于通过改变GRIN长度与NANF光纤参数使得实芯与空芯光纤的模场更加适配以降低耦合损耗，因此在仿真时采用对接耦合的方式来研究二者之间的模场适配，可不考虑菲涅尔反射的影响。同时，在实际工程应用中，可通过减反（AR）涂层、折射率匹配介质/胶以及端面角度切割等方法[5]有效抑制菲涅尔反射引起的回反与附加插入损耗。

图1 SCF–GRIN光纤–HCF结构原理图

为了实现从光场输入端到耦合端的模场尺寸适配，我们首先模拟了光束从SCF出射，经GRIN光纤传输后，在自由空间中的演化过程。数值计算采用COMSOL Multiphysics软件中的波束包络（Beam Envelopes）接口，对三种商用GRIN光纤进行了对比模拟，其芯径分别为50 μm、100 μm和200 μm，其他具体结构与折射率参数列于表1。

表1 GRIN光纤的参数

| GRIN光纤类型 | 纤芯直径/μm | 包层直径/μm | 数值孔径 |
| --- | --- | --- | --- |
| OM2 | 50 | 125 | 0.20 |
| GRIN100 | 100 | 125 | 0.29 |
| GRIN200 | 200 | 220 | 0.22 |

图2展示了在工作波长1064 nm下，传输光束的模场直径（MFD）随GRIN光纤长度的变化关系。三条曲线分别对应三种GRIN光纤，表征聚焦光斑MFD随光纤长度的演化过程：从GRIN光纤长度为0的位置开始，MFD随长度增大而逐渐增加，在约0.25个节距（pitch）处达到最大值，一个节距是指光线在纤芯中由于折射率梯度而发生的周期性发散–聚焦–再发散–再聚焦的传播周期。由图2可见，由于前端SCF的MFD为7.5 μm，则该结构的MFD数值下限为7.5 μm；基于OM2光纤可以实现约7.5–22 μm的MFD调节范围，而GRIN100和GRIN200分别可覆盖约7.5–31 μm和7.5–85 μm的MFD区间。针对本文选用的OM2渐变折射率光纤作为模场适配器时，所需GRIN长度最短仅为约265 μm，且在1064 nm波段石英基材料吸收低，因此在千瓦级别工作时吸收致热功率小于1 mW量级；据此估算的中心温升＜0.2 K，对应的相对光焦度扰动＜0.1%，不足以引起可观的聚焦位置漂移或模场失配，因此在高功率工作条件下，上述结果仍适用。

这些结果表明，对于不同模场大小的HCF，只需选择合适芯径的GRIN光纤并依据目标模场尺寸进行有目的的长度选择，可将其作为特定的模场适配器，以获得更低的耦合损耗。同时，增大GRIN光纤的芯径虽然可以显著拓展可实现的MFD调节范围，但也会带来聚焦位置距离光纤端面更远、以及在GRIN光纤中更易激发高阶模式等代价，需要在实际设计中综合权衡。

图2 GRIN光纤长度对MFD的影响

对于本文研究的嵌套反谐振无节点光纤（Nested Anti-Resonant Nodeless Fiber ,NANF），其几何参数按照图3(a)中的定义设置：NANF直径固定为2a=30 μm（对应纤芯半径a=15 μm），包层管壁厚度为t=360 nm，相邻大包层管之间的间隙为d=4 μm，嵌套管尺寸通过大包层管直径比值D1/D=0.5表征。在假设入射高斯光束与NANF完全同轴对准的前提下，图3(b)给出了入射光束与NANF中部分导模之间的耦合损耗，耦合损耗以分贝形式表示，并作为入射光束束腰半径与纤芯半径之比w/a的函数进行绘制。所有计算均在工作波长λ=1064 nm处完成。仿真结果表明，对于基模LP01而言，当入射光的模场直径约为纤芯直径的70%（即MFD=21.21 μm）时，耦合损耗达到最小值。本文据此将该数值作为该NANF的有效模场直径；在后续改变NANF结构参数的过程中，每一种参数组合都会在w/a≈0.7附近重新搜索耦合损耗的最优点。

在上述最优耦合条件下，模拟得到的基模耦合效率超过97%，对应的耦合损耗约为0.116 dB。进一步对高阶模式进行比较可以发现，如图3(c),(d),(e)所示，由于高阶模在横向强度分布和相位结构上与入射高斯光束存在明显的对称性失配，同时其传播常数与入射光场的相位匹配条件不满足，高阶模相对于基模的耦合损耗显著降低。LP11模式仅接收到可以忽略不计的入射功率，耦合损耗大约落在-100 dB到-140 dB的范围内部；而LP02模式由于其在方位对称性上与高斯光束更为接近，耦合损耗反而超越LP11模式达到了-10 dB的级别。

(a)五管NANF结构示意图 (b)各模式对应的耦合损耗值，作为纤芯比w/a的函数 (c)LP11模场 (d)LP02模场 (e)LP01模场

图3 典型五管 NANF 结构及其耦合损耗与模式场分布特性

2.2模场形状优化

为了进一步提升SCF与HCF之间的耦合损耗，下面将重点评估NANF几何参数对耦合损耗的影响规律及其物理机制。由于几何参数直接决定模式电场的径向分布，我们以上述NANF结构为基准，在分析中固定D1/D、壁厚t、包层管间隙d与纤芯直径2a，仅通过改变包层管数目N来调控模场分布。仿真中，损耗在网格大小为λ/6~λ/10范围内保持不变时，将二氧化硅区域的最大网格单元优化在λ/8(0.13 μm)。对完美匹配层（Perfectly Matched Layer，PML）厚度进行收敛测试，设置为5 μm，发现当PML厚度充分大于硅胶管厚度时，损耗在较大的调谐范围内保持不变。仿真结果如图4所示，给出了不同包层管数目下耦合损耗（coupling loss，CL）与模场束腰—纤芯半径比（beam–core ratio，w/a）之间的关系。可以看到，随着包层管数目N的增加，最优耦合条件下的耦合损耗单调下降，同时对应的最优w/a略有减小。

图4 包层管数量对耦合损耗和光束束芯比w/a的影响

图5展示了在保持纤芯直径和包层管间隙不变的条件下，NANF基模在N=6、9、12三种包层管数目时的场分布变化情况。可以看到，随着包层管数目的增多，光纤基模的模场分布圆度显著增强，从而提高了与近高斯入射光束之间的电场分布的匹配程度，降低了耦合损耗。在保持包层管间隙d恒定的前提下，增大N使包层在角向上的分布更加均匀，对纤芯模式的包围程度增强。尽管相邻包层管之间的间距未变，但由于圆周方向引入了更多管单元，整体角向填充率提高，使反谐振反射条件在更大角范围内得到满足，从而加强了对纤芯光场的限制作用并进一步降低了传输损耗。

图5 基模形状随管数N的变化图

2.3模场区域条件优化

我们进一步考察了包层管间隙d和大小包层管径比D1/D对传输与耦合性能的影响。首先保持纤芯直径2a、大小包层管径比D1/D以及壁厚t不变，采用六管结构，将包层管间隙d从1 μm增至5 μm。这相当于在维持纤芯尺寸不变的情况下，随着间隙增大，反谐振包层管半径逐渐减小，如图6(a)的插图所示。结果表明，随着包层管间隙d的增大，光纤传输损耗显著增加；与此同时，耦合损耗则出现轻微下降，并伴随模场直径（MFD）的同步增大。从模场重叠的角度看，当包层管变小、间距增大时，反谐振条件导致基模中相位发生变化，进一步导致振幅符号由正变负的符号失配区域在面积和幅度上均被压缩；相应地，该区域对重叠积分的负贡献减小，使重叠积分的绝对值增大，从而略微降低了入射高斯光束与基模之间的耦合损耗。

随后，我们将重点转向大小包层管径比D1/D。在固定大包层管直径D、间隙d、纤芯直径2a和包层管厚度t的条件下，将D1/D以0.15为步长从0.15提升至0.75，对应的结果如图6(b)所示。插图中可以看到，随着嵌套管变大（即D1/D增加），耦合损耗进一步降低，且其降幅明显大于单独增大包层管间隙d时的情况；与此同时，MFD继续增大。这一现象可以理解为：在大包层管直径固定时，若嵌套管过小，则基模在较大空间区域内存在振幅符号翻转，从而削弱与处处为正的近高斯模场的重叠，导致耦合损耗上升；反之，增大嵌套管直径可以屏蔽部分符号翻转区域，使基模场分布在主瓣区更加接近高斯形状，从而提升模场重叠积分并降低耦合损耗。

(a)d对耦合损耗和光束束芯比w/a的影响 (b)D1/D对耦合损耗和光束束芯比w/a的影响

图6 d与D1/D对耦合损耗及光束束芯比w/a的影响

3单模特性研究

在前文优化耦合损耗的基础上，接下来的目标是在尽可能保持低耦合损耗的前提下，最大幅度抬升高阶芯模（HOM）的限制损耗。实现这一目标的基本思路是利用管模与高阶芯模之间的耦合：通过结构设计使高阶芯模的有效折射率与管模的有效折射率发生接近甚至相交，从而触发强耦合。由于管模通常具有比高阶芯模高出数个数量级的损耗，一旦发生有效耦合，便可显著提升相应高阶模的损耗。具体而言，我们在前述低耦合损耗参数区域附近，系统考察NANF结构参数与管模有效折射率之间的依赖关系，并在此基础上，有针对性地调整结构，使管模有效折射率逼近损耗最低的高阶芯模，从而抬升该模式的损耗。本文采用R=αHOM/αLP01作为衡量单模特性优劣的指标，并以R>50作为满足单模工作的基本判据。

在保持芯径2a=30 μm、管壁厚度t=360 nm、d=2 μm且空芯与包层管均匀排布的条件下，我们首先以包层管数目N为唯一自变量，系统评估其对管模及四个代表性芯模（LP01、LP11、LP02、LP21）有效折射率的影响。结果如图7所示：LP01模式的有效折射率始终保持在最高水平，并且几乎不随N的变化而波动，与管模之间始终存在足够的有效折射率间隙，从而避免了与管模发生耦合。相比之下，LP11、LP02与LP21等高阶芯模对应的有效折射率对N虽然同样不敏感，但随着结构参数的调节，管模的有效折射率逐渐与高阶芯模的有效折射率接近，形成明显的耦合窗口。当包层管数目增大到N>7时，管模的有效折射率随N的增加迅速下移，整体远离上述三种高阶芯模的轨道，导致高阶模与管模之间的耦合窗口逐渐关闭。结合前文关于“包层管数目增加有利于降低耦合损耗”的结果，可见过多的包层管虽有利于耦合，但会削弱通过管模抬升高阶模损耗的能力。综合耦合损耗与单模稳定性两方面的权衡，本文最终将包层管数目确定为N=7：在该设置下既能维持较低的实芯–空芯耦合损耗，又为后续通过管模选择性抑制高阶模提供了足够的设计自由度。

图7 基模、高阶模和管模的有效折射率随N变化趋势

在确定包层管数目N=7之后，我们进一步考察包层管间隙d和大小管径比D1/D对传输与耦合性能的影响。具体做法为：在保持纤芯直径2a=30 μm与壁厚t=360 nm不变的前提下，采用七管结构，分别对包层管间隙d和大小管径比D1/D开展单变量参数扫描：其一，在固定d=2 μm的条件下，将D1/D的值从0.5以0.05的步长提升至0.9；其二，在固定D1/D=0.9的条件下，将d从1 μm以0.5 μm的步长递增至5 μm。对应得到的各芯模限制损耗，以及芯模与管模的有效折射率随参数变化的结果如图8所示。由图8(c)、(d) 中管模有效折射率的变化可以看出：随着d增大，管模有效折射率整体呈单调下降趋势；而随着D1/D增加，管模有效折射率则稳步上升。其余芯模的有效折射率变化幅度相对较小，曲线整体较为平缓。上述趋势表明，在本工作考虑的参数范围内，管模有效折射率主要由等效包层管半径控制。无论是减小包层管间隙d还是增大大小管径比D1/D，都会导致小包层管直径D增大。若将单根包层管近似为空心毛细波导，其管模有效折射率可近似写为

βmn≈k0nair2-(umnλ2πa)2                     (3)

其中，k0为真空波数，λ为工作波长，nair为空芯区域折射率，a为包层管半径、umn为特征根。由此可见，随着a增大，横向截断项按1/a2衰减，βmn增大，neff由低于nair的一侧上升并逼近nair。

除了结构参数对管模有效折射率的影响之外，我们还需要回答一个关键问题：应当优先让哪一个高阶芯模与管模发生相遇和强耦合，从而在抬升其损耗的同时，最大化单模传输的稳定性。图8(a)、(b)表明，在当前NANF结构与波长窗口内，LP11模式是损耗最接近基模LP01的高阶模。随着大小管径比D1/D增大至0.9，管模有效折射率已经逼近LP11模式轨道。对于单模工作而言，这种情形是有利的：由于LP11模式原本就具有最接近基模的限制损耗，只需通过管模耦合适度抬升LP11的损耗，即可较容易实现R=αHOM/αLP01>50的目标。

需要注意的是，当D1/D=0.9且d=1 μm时，管模有效折射率与LP11模式过于接近，导致LP21模式反超LP11成为损耗最接近基模的高阶模，这会削弱单模工作的稳定性。基于这一现象，本文通过联合调节d与D1/D，使管模有效折射率落在LP11与 LP21模式的有效折射率轨道之间，由管模同时对这两条高阶模耦合通道产生抑制作用，避免某一高阶模长期占据“最低高阶模损耗”的位置。与仅针对单一高阶模进行抬升相比，这种设计能够在工艺波动和参数扰动下提供更加稳定、可复现的单模传输特性。

(a)基模、高阶模损耗随D1/D变化趋势  (b)基模、高阶模损耗随d变化趋势

(c)基模、高阶模和管模neff随D1/D变化  (d)基模、高阶模和管模neff随d变化趋势

图8 基模、管模与高阶模损耗及neff随结构参数D1/D与d的演化

4结果与讨论

考虑到D1/D对单模性能的主导作用，在后续的精细优化中我们优先将D1/D固定为0.9，并将优化重心从“是否能抬升某一特定高阶模的损耗”转向“能否同时抑制多个关键高阶模”。在D1/D=0.9、N=7的条件下，我们以0.1 μm为步长，将d从0.5 μm扫描至1.5 μm，使管模能够同时对LP11和LP21模产生显著影响，并在每一组结构参数下提取与基模损耗最接近的高阶模损耗，其结果如图9所示。可以看到，在大多数结构条件下，高阶模与基模的损耗比R=αHOM/αLP01均大于100，说明纤芯区域内高阶模已获得充分抑制。仅在d=0.8 μm与d = 1.2 μm附近，由于基模损耗出现局部突增，导致R低于100，但整体仍保持在远高于基本单模判据的水平。由此可见，基于N=7与D1/D=0.9的参数组合，通过对d的精细调节，我们不仅实现了R>50的单模要求，更在宽参数范围内获得了R>100的高阶模抑制裕度，为上述耦合损耗优化提供了稳定的单模工作区间。

图9 损耗最小的高阶芯模与基芯模LP01的损耗比

优化后的光纤参数：N=7，t=360 nm，2a=30 μm，D1/D=0.9,d=0.9 μm。在上述条件下能够获得最佳的高阶模抑制比R>250，且耦合损耗低至0.069dB，降幅超过40%。在保证光纤耦合损耗降低的同时，兼具光纤传输时的良好单模特性。

5结束语

本文围绕SCF–GRIN光纤–NANF结构，针对当前 SCF–HCF耦合过程中两者的电场分布不匹配及相位不同步，耦合损耗高的问题。从模场重叠积分理论出发，将入射端SCF的模场通过引入GRIN光纤作为模场适配器与HCF耦合，同时创新性的开展 HCF的结构优化工作，以HCF与SCF的电场分布匹配及相位同步为目标，降低SCF–HCF的耦合损耗。

首先，通过选取合适芯径与长度的GRIN光纤，实现SCF输出模场直径在7.5 μm至数十微米范围内的连续可调，为不同芯径HCF提供了可重构的尺寸匹配通道；然后以五管结构的NANF为基础，采用有限元的分析方法系统研究其包层管数N、管间隙d及大小管径比D1/D对管模与高阶模有效折射率以及基模电场分布和相位的影响，从而降低SCF与HCF的耦合损耗且保持HCF具有良好的单模特性。结果显示，耦合损耗随着N、d和D1/D的增加而降低，当N=7、D1/D=0.9、d=0.9 μm时，SCF与NANF之间的耦合损耗由0.116 dB降低至0.069 dB，降幅超过40%，高阶模抑制比可达(R>250)，且在d=0.5~1.5 μm的裕度范围内均保持(R>50)的单模特性，有效解决了SCF和HCF耦合损耗与单模性能难以兼顾的矛盾。然而，本文结果仍基于单波长、理想对准与理想折射率分布下的数值分析，尚未充分纳入制备误差、弯曲与环境扰动等因素的影响，后续将结合实验制备与容差分析，对SCF–GRIN光纤–NANF结构在高功率激光传输和工程互连场景中的性能与稳健性开展进一步验证。

参考文献：

[1] JASION G T, SAKR H, HAYES J R, et al. 0.174 dB/km hollow core double nested antiresonant nodeless fiber（DNANF） [C]//2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition（OFC）, March 6-10, 2022, San Diego, CA, USA. Piscataway: IEEE, 2022: 1-3.

[2] MULVAD H C H, ABOKHAMIS MOUSAVI S, ZUBA V, et al. Kilowatt-average-power single-mode laser light transmission over kilometre-scale hollow-core fibre [J]. Nature Photonics, 2022, 16（6）: 448-453.

[3] SHI B, ZHANG C, KELLY T, et al. Splicing hollow-core fiber with standard glass-core fiber with ultralow back-reflection and low coupling loss [J]. ACS Photonics, 2024, 11（8）: 3288-3295.

[4] FAN X, WANG D, CHENG J, et al. Few-mode fiber coupling efficiency for free-space optical communication [J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39（6）: 1823-1829.

[5] ZHONG A, NUMKAM FOKOUA E R, DING M, et al. Connecting hollow-core and standard single-mode fibers with perfect mode-field size adaptation [J]. Journal of Lightwave Technology, 2024, 42（6）: 2124-2130.

[6] WANG C, YU R, DEBORD B, et al. Ultralow-loss fusion splicing between negative curvature hollow-core fibers and conventional SMFs with a reverse-tapering method [J]. Optics Express, 2021, 29（14）: 22470-22478.

[7] SUSLOV D, KOMANEC M, NUMKAM FOKOUA E R, et al. Low loss and high performance interconnection between standard single-mode fiber and antiresonant hollow-core fiber [J]. Scientific Reports, 2021, 11（1）: 8799-1~8799-9.

[8] SUSLOV D, NUMKAM FOKOUA E R, DOUSEK D, et al. Low loss and broadband low back-reflection interconnection between a hollow-core and standard single-mode fiber [J]. Optics Express, 2022, 30（20）: 37006-37014.

[9] ZUBA V, MULVAD H C H, SLAVÍK R, et al. Limits of coupling efficiency into hollow-core antiresonant fibres [J]. Journal of Lightwave Technology, 2023, 41（19）: 6374-6382.

[10] ZHANG Z, DING W, JIA A, et al. Connector-style hollow-core fiber interconnections [J]. Optics Express, 2022, 30（9）: 15149-15157.

[11] SAKR H, BRADLEY T D, JASION G T, et al. Hollow Core NANFs with Five Nested Tubes and Record Low Loss at 850, 1060, 1300 and 1625nm [C]//Optical Fiber Communication Conference（OFC）2021, June 6-11, 2021, Online. Washington, DC: Optica Publishing Group, 2021: paper F3A.4.

[12] SHERE W, FOKOUA E N, JASION G T, et al. Designing multi-mode anti-resonant hollow-core fibers for industrial laser power delivery [J]. Optics Express, 2022, 30（22）: 40425-40440.

[13] WANG Y X, CHANG W. Multi-nested antiresonant hollow-core fiber with ultralow loss and single-mode guidance [J]. Optics Express, 2023, 31（11）: 18250-18264.

[14] DENG A, CHANG W. Geometrical scaling of antiresonant hollow-core fibers for mid-infrared beam delivery [J]. Crystals, 2021, 11（4）: 420-1~420-11.

[15] ALESHKINA S S, KHUDYAKOV M M, KASHAYKINA T A, et al. High-order modes suppression in all-glass large-mode area rare-earth doped optical fibers with modified cladding [J]. Photonics, 2022, 9（9）: 623-1~623-13.

[16] YAN Y F, LIU Y, ZHANG H, et al. Mismatch analysis of all-fiber coherent beam combiners based on the self-imaging effect [J]. High Power Laser Science and Engineering, 2024, 12（2）: e13-1~e13-15.

1、基金项目

基金项目：海南省自然科学基金资助（编号：525QN389）。

2、作者简介

作者简介：童晓玲（1979-），女，湖北随州人，博士，副教授，武汉理工大学机电工程学院教师。主要研究方向：光纤传感技术、新型光纤传感器及信息处理、光纤智能材料与结构、基于光纤传感的大型装备与结构的安全监测与预警等。

*通信作者：梁磊（1963—），男，博士，教授，主要从事光纤传感方面的研究。