舰船用耐火光缆的研制

史孝华1，黎林2，李晓红3，葛乐乐3

（1.陆装驻泰安地区军代室，山东 泰安  270000； 2.陆装驻合肥地区军事代表室，合肥  230041；

3.中国电子科技集团公司 第八研究所，合肥  230051）

摘要：为满足舰船装备高可靠性的发展要求，提出了一种舰船用耐火光缆的研制技术方案，设计了耐火光缆的结构、材料和工艺，并对耐火性能进行仿真验证；提出了耐火光缆的测试要求和方法，确定了950℃耐火试验及水火喷淋试验方法；研制的耐火光缆经受950℃火焰燃烧 90min，冷却15min，并经受950℃火焰燃烧 15min，水喷淋15min试验后，光透射性能变化≤0.7dB/km，与现有产品相比，光缆耐火温度提升了300℃，耐火附加衰减降低了9dB。

关键词：舰船、光缆；阻燃；耐火；耐水火喷淋

Development of fire rresistant fiber optic cable for ships

SHI Xiaohua1, LI Lin2, LI Xiaohong3, GE Lele3

(1. Military Representative Office in Tai 'an, Tai 'an Shandong 270000, Shandong, China; 2. Military Representative Office of Landfit in Hefei, Hefei 230041, China; 3. The 8th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Hefei 230051, China)

Abstract: In order to meet the development requirements of high reliability for ship equipment, a development technology scheme for fire-resistant optical cables for ships is proposed. The structure, materials, and process of fire-resistant optical cables are designed, and the fire-resistant performance is simulated and verified; The testing requirements and methods for fire-resistant optical cables have been proposed, and the 950 ℃ fire resistance test and water fire spray test methods have been determined; The developed fire-resistant optical cable was subjected to 950 ℃ flame combustion for 90 minutes, cooling for 15 minutes, and then subjected to 950 ℃ flame combustion for 15 minutes and water spraying for 15 minutes. After the test, the optical transmission performance changed by ≤ 0.7dB/km. Compared with existing products, the fire-resistant temperature of the optical cable increased by 300 ℃, and the additional attenuation of the fire-resistant material decreased by 9dB.

Key words : ships；optical fiber cable；flame retardant；fire- resistant; Water and fire spray resistant

0 引言

舰船用光缆主要分为低烟无卤阻燃普通光缆和耐火光缆两种。耐火光缆除了满足低烟无卤阻燃的要求外，还需要具备一定时间的耐火焰烧蚀能力，一般使用在舰船重要光通信系统中，如燃料存储区、防火门与水密门控制系统、公共广播、及应急预警、照明、消防系统中，保证火灾发生一定时间内，光缆线路仍能保持有效通信。

目前，我国标准规定舰船用耐火光缆主要满足750℃耐火等级，而国外舰船用耐火光缆已达到950℃耐火、650℃耐水火喷淋等级。随着现代舰船装备的发展，舰船上使用大量的有机化工材料，火灾现场往往还会使用或者存放石油化工产品，在这种情况下，如果发生火灾且没有得到及时控制时，火焰温度就会迅速高达950℃，现有耐火光缆在火灾中会发生光纤断裂，通信中断，延误救援时间，无法满足舰船对光缆高可靠性的使用要求，从而造成更大的生命财产损失。

因此，为进一步提高舰船的防火能力，提升舰船的战斗能力，设计开发了一种舰船用950℃耐火、耐水火喷淋光缆，该光缆具有高阻燃、高耐火温度、低烟、无卤、低毒等优点，耐火性能超过目前国际光缆行业耐火等级最高的BS6387标准[1]，可满足舰船内部敷设及大容量、低损耗数据传输的要求。

1 性能要求

目前750℃等级舰船用耐火光缆的结构主要由光单元、内护层、耐火层、铠装层、增强层，外护层组成。依据光单元的结构形式不同，主要有紧包光纤结构、有机束管结构和螺旋铠管结构。结构示意图，如图1所示。

（a） 紧包光纤结构

（b） 有机束管及螺旋铠管结构

图1  典型750℃等级舰船用耐火光缆结构示意图

从光单元结构形式上分析，紧包光纤结构的耐火光缆弯曲性较好，但抗压性能较差；有机束管结构的耐火光缆弯曲性能和抗测压性能较好；螺旋铠管结构的耐火光缆弯曲性能和抗压性能最好。但由于紧包光纤和有机束管结构的光单元均为有机聚合物，螺旋铠管结构的光单元存在结构缝隙，光单元上或螺旋铠管外有机物受热融化，附着在光纤表面，当火焰被熄灭后，有机聚合物收缩，产生的收缩应力直接作用到光纤上，造成光纤微弯，损耗增加，所以该类结构耐火光缆仅可满足在750℃下燃烧90min，冷却15min，试验期间和试验后，每根光纤光透射性能变化不大于10dB，在650℃下燃烧15min后，水喷淋15min，试验期间和试验后，每根光纤光透射性能变化不大于10dB。该类光缆在950℃火焰烧蚀下，光缆外有机阻燃护层均燃烧殆尽，耐火层主要是云母带（金云母或合成云母带），已经燃烧变成鱼鳞状，光纤涂层完全碳化，在明火冲击、水喷淋的情况下，光缆骨架坍塌，应力直接作用到内部光纤，造成光纤断裂，信号中断。三种光单元结构耐火光缆性能如表1所示。

表1  三种光单元结构耐火光缆性能对比表

| 光单元结构类型 | 750℃耐火性能 | 950℃耐火性能 | 弯曲性能 | 抗压性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧包光纤结构 | 光透射性能变化≤10dB | 失效 | 较好 | 较差 |
| 有机束管结构 | 光透射性能变化≤10dB | 失效 | 较好 | 较好 |
| 螺旋铠管结构 | 光透射性能变化≤10dB | 失效 | 好 | 好 |

因此，950℃耐火光缆不能再按照750℃耐火光缆的结构设计，而需要采用更高等级的耐火、隔火、隔热、阻燃材料对光纤进行全面的温度保护和骨架保护，使光缆在燃烧时光纤不会直接接触到火焰冲击，光缆骨架结构完整，且传递到光纤的温度降至最低，对所研制的光缆提出了以下具体性能要求：

（1）满足GJB1428C-2021《光缆通用规范》中对舰载光缆机械和环境性能要求；

（2）950℃耐火：光缆需要满足在950℃火焰下燃烧 90min，冷却15min，试验期间和试验后，每根光纤光透射性能变化不大于1dB；

（3）950℃耐水火喷淋：光缆需要满足在950℃火焰下燃烧15min，水喷淋15min，试验期间和试验后，每根光纤光透射性能变化不大于1dB；

（4）阻燃（成束A类）、低烟（透光率≥60%）、无卤（卤素含量≤0.2%）、低毒（毒性指数≤5）。

2 结构及部件设计

2.1结构设计及材料选择

2.1.1 光单元设计及材料选择

950℃耐火光缆光单元结构需具备耐高温、隔火、机械强度高、弯曲性能好等要求，因此考虑光单元设计为薄壁不锈钢微细管结构。可为光纤提供隔火、抗热胀冷缩作用，可以持续耐受950℃火焰燃烧、水喷淋仍保持对光纤的保护作用。此外，还需合理设计其光纤余长，光纤余长设计与普通光缆无异，在此不再累述。

2.1.2 耐火骨架层设计及材料选择

750℃等级耐火光缆的耐火层材料主要采用金云母或合成云母，优点是来源广泛，成本较低，已在750℃等级耐火光缆中普遍应用。但云母带材经受950℃火焰持续燃烧和冷却水喷淋后，云母带会碳化、脱落，造成光缆结构破坏，光纤损耗增大或者断裂。因此，为满足950℃耐火、耐水火喷淋的要求，需要采用更高等级的耐火材料——陶瓷化聚烯烃材料。

这种新型材料在常温下使用时可保持高分子的柔软、有弹性、易成型等特性，而在 350℃~1600℃火焰或高温环境中能快速陶瓷化，陶瓷化后的烧结体较硬，有一定的弯曲强度和压缩强度，是一种陶瓷材料，具有耐火、隔热的作用，可有效降低火焰传递到光单元的温度[2]。

陶瓷化聚烯烃在燃烧陶瓷化过程中，会产生体积膨胀或开裂，为保持光缆结构稳定，在陶瓷化材料外铠装一层细径不锈钢丝，共同组成耐火骨架层。

图2 陶瓷化材料铠装骨架层前后燃烧对比图

2.1.3 增强层设计及材料选择

舰船用光缆为了满足舰船环境的敷设要求，对于光缆外径、重量、弯曲性能和抗拉性能具有一定要求，不适宜用钢丝作为增强材料，传统船用耐火光缆通常采用芳纶纤维增强，芳纶纤维遇火燃烧，对光缆失去机械保护作用。为进一步提高光缆的耐火、隔热、阻燃性能及机械性能，研制的950℃耐火光缆选用耐火1200℃的无机增强纤维，这种纤维质轻柔软，具有良好的隔热性能，可有效延缓燃烧时热量传递到缆芯内部，从而降低燃烧过程中对光纤的影响，同时可为光缆提供至少3000N以上的抗拉强度。

2.1.4外护层设计及材料选择

舰船用耐火光缆需要具备低烟、无卤、无毒、阻燃等性能要求，通常采用低烟无卤阻燃聚烯烃作为外护层材料。但普通低烟无卤聚烯烃外护层在950℃火焰冲击下，燃烧碳化物滴落，仅起到纵向阻燃作用。本项目外护套选用耐火、滴零型低烟无卤阻燃聚烯烃材料，这种护层材料采用耐火、滴零设计技术，燃烧后的碳化物会完整的包裹在光缆的外部，不仅可起到纵向阻燃作用，还可起到良好的隔火、隔热作用。

经燃烧试验验证，所选用的外护层经受950℃火焰烧蚀90min后结壳完整，不滴落，同时满足低烟、无卤、无毒的要求。

（a）普通聚烯烃                              （b） 耐950℃聚烯烃

图3 不同聚烯烃耐火光缆燃烧对比

2.1.5 光缆总体结构

舰船用950℃耐火光缆整体从内到外依次是：中心为薄壁不锈钢微细管光单元，内含1~24芯光纤，光单元外挤制陶瓷化聚烯烃、铠装细径不锈钢丝制作耐火骨架层，绞制耐火纤维增强层，挤塑耐火、滴零型低烟无卤阻燃聚烯烃作为外护层。结构如图4所示。

图4 舰船用950℃耐火光缆结构示意图

2.2 仿真计算

为仿真所设计光缆的耐火性能及内部的温度场分布情况，采用ABAQUS软件建立光缆三维模型，为提高计算效率，取1/4几何模型进行计算。由于光纤与不锈钢管接触情况不固定，同时对温度分布无明显影响，几何建模过程中将光纤忽略。

赋予相关材料特性参数后，在外表面施加950℃热负荷，经计算，结构温度场分布如图5、图6所示。

图5  1/4温度场分布                  图6  整体结构温度场分布

光缆中心光单元处的温度变化过程如图7所示。

图7  24芯耐火光缆中心点温度变化

仿真结果显示，光缆中心点位置最高温度约为772度，随着部分耐火材料陶瓷化，导热系数进一步降低，约15min后，光缆中心处温度达到平衡，约为664℃，低于不锈钢850℃的变形温度。

2.3工艺设计

根据2.1.5结构设计，确定了该光缆制作工艺流程为：光纤着色→不锈钢管焊接→耐火骨架层制作→纤维增强层制作→外护套挤塑。其中耐火骨架层制作工序是决定该光缆耐火性能优劣的重要工序，必须对耐火骨架层制作过程中的挤塑同心度、外径、铠装节距、铠装密度等工艺参数进行严格控制，以确保光缆的耐火性能。

3 性能试验验证

3.1机械环境性能试验

针对新研制的舰船用耐火光缆，参照GJB1428C-2021《光缆通用规范》进行了严格的机械及环境性能试验验证，具体试验方法级结果如表2所示。

表2 机械环境性能试验方法及结果

| 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸负荷 | 负载：3000N 负载时间：1min | 试验期间及试验后光透射性能变化≤0.2dB； 护套目视无开裂 | 合格 光透射性能变化最大0.03dB |
| 抗压 | 负荷：5000N/100mm 负载时间：3min | 试验期间及试验后光透射性能变化≤0.2dB； 护套目视无开裂 | 合格 光透射性能变化最大0.02dB |
| 冲击 | 冲击次数：30次 落锤重量：3kg 落锤高度：150mm | 试验后光透射性能变化≤0.2dB； 护套目视无开裂 | 合格 光透射性能变化最大0.05dB |
| 直角弯曲 | 弯曲半径：50mm 负载：500N 负载时间：1min | 试验后光透射性能变化≤0.2dB； 护套目视无开裂 | 合格 光透射性能变化最大0.01dB |
| 振动 | 频率范围：10Hz~55Hz 方向：水平和垂直方向 试验时间：每方向3h | 试验期间应无持续时间大于50µm的光不连续性； 试验后光透射性能变化≤0.2dB； | 合格 光透射性能变化最大0.03dB |
| 横向水压 | 水压：7MPa 负载时间：2h | 试验后光透射性能变化≤0.2dB； 护套目视无开裂 | 合格 光透射性能变化最大0.01dB |
| 温度循环 | 温度范围：-30℃~65℃ 循环次数：5次 高低温保持时间：5h | 试验期间及试验后光透射性能变化 ≤0.3dB/km； 护套目视无损坏 | 合格 光透射性能变化最大0.05dB/km |

3.2燃烧性能试验

3.2.1耐火性能

为了评估线缆耐火特性的优劣，目前国内外制定了一系列光电线缆的耐火特性试验标准，主要包括GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》、YD/T3297-2017《通信用耐火光缆》、IEC 60331-2016《Tests for electric cables under fire conditions-Circuit integrity》、BS 6387-2013《est method for resistance to fire of cables required to maintain circuit integrity under fire conditions》、BS8491-2008《 Method for assessment of fire integrity of large diameter power cables for use as components for smoke and heat control systems and certain other active fire safety systems》等。其中不同标准的耐火实验方法基本等同，主要是火焰温度上有所差别。具体实验方法见表3。

表3 耐火试验方法[2~7]

| 标准编号 | 试验方法 | 受火时间/min | 供火温度典型值/℃ | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BS6387-2013 | C试验：仅受火试验； Z试验：火焰下附加振动试验； W试验：火焰下附加水喷淋试验 | C试验：180； Z试验：15； W试验：30 | C试验：（950±40）； Z试验：（950±40）； W试验：（650±40） | 用于20mm及以下外径耐火电缆 |
| IEC60331.2-2018 | 火焰下附加振动试验 | 30/60/90/120 | 830 |  |
| BS8491-2008 | 火焰下附加机械冲击和水冲击 | 30/60/120 | 830 | 用于20mm以上外径耐火 电缆 |
| IEC60331.1-2018 | 火焰下附加振动试验 | 30/60/90/120 | 830 |  |
| IEC60331.21-2018 | 仅单独供火试验 | 90 | 750 | 无外径要求的耐火试验 |
| GB19216.25-2003 | 仅单独供火试验 | 90 | 750 | 无外径要求的耐火试验 |
| YD/T3297－2017 | 单独耐火； “一”耐火加喷淋； | 90 30 | 单独耐火：750； “一”耐火加喷淋：650； | 无外径要求的耐火试验 |

以上试验方法可以直接借鉴进行950℃耐火、750℃耐火和650℃耐水火喷淋性能检测。由于950℃耐水火喷淋试验的火焰温度远高于国内外相关标准要求，因此在试验方法试验可参照BS6387-2013中耐火喷淋进行，但需通过调节喷灯位置和气体流量来实现950℃水火喷淋的火焰温度要求。

为验证设计光缆的耐火性能，参照BS6387-2013规定的试验方法，对图4结构的耐火光缆进行950℃耐火试验和950℃耐水火喷淋试验，试验现场如图8、图9示，试验方法及测试结果如表4所示。

图8 耐火试验                   图9 耐水火喷淋试验

表4 耐火性能试验方法及结果

| 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火 | 样品长度：10m 火焰温度：950℃ 供火时间：90min 冷却时间：15min 测试波长：1550nm | 试验期间及试验后光透射性能变化≤1dB | 合格 光透射性能变化最大0.70dB |
| 耐水火喷淋 | 样品长度：10m 火焰温度：950℃ 供火时间：15min 供火加水喷淋时间：15min 测试波长：1550nm | 试验期间及试验后光透射性能变化≤1dB | 合格 光透射性能变化最大0.22dB |

光缆在950℃耐火和950℃耐水火喷淋试验期间和试验后光透射性能变化均小于1dB，性能达到预期设计要求。

3.2.2 其他燃烧性能（卤素含量、酸性气体生成、毒性指数、烟密度、成束燃烧）试验

光缆的燃烧性能试验主要参照GJB1428C-2021《光缆通用规范》和GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》的规定进行，分别对光缆的卤素含量、酸性气体生成、毒性指数、烟密度、成束燃烧等燃烧性能进行了测试。经检验，设计光缆的卤素含量、酸性气体生成、毒性指数、烟密度、成束燃烧等各项燃烧性能符合标准要求，满足阻燃、低烟、无卤、低毒的要求。

表5 燃烧性能检测结果

| 检测项目 | 执行标准 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卤素含量 | GJB1428C-2021 | ％ | 0.2 | 0.10 |
| 酸性气体生成 | GJB1428C-2021 | ％ | 2 | 0.02 |
| 毒性指数 | GJB1428C-2021 | / | ≤5 | 4.37 |
| 烟密度（透光率） | GB/T 19666-2019 | % | ≥60 | 89.7 |
| 成束燃烧（A类） | GB/T 19666-2019 | m | 碳化部分所达到的高度 ≤2.5 | 1.17 |

4  结束语

本文通过分析750℃舰船用耐火光缆结构和选材上的不足，出了950℃舰船用耐火光缆的改进设计思路。通过机械、环境及耐火、耐水火喷淋等关键燃烧性能试验验证，所研制的光缆性能完全达到了预期的设计要求，显著提高了舰船用光缆的耐火等级，明显提升了舰船在极端情况下的光通信可靠性，具有较强的实用价值，可为各类耐火光缆的设计、制造、试验提供参考。

参考文献：

[1] 王建中，王国钦，孙小兵等.船用耐火电缆的选用[J].造船技术，2017（2）：38-41

[2] 柯瑞林，邹雄，王金合等.陶瓷化高分子复合材料研究进展[J].绝缘材料，2018，51（12）：1-5

[3] British Standards Institution.Test method for resistance to fire of cables required to maintain circuit integrity under fire conditions:BS 6387:2013[S],2013:4

[4] International Electrotechnical Commission.Tests for electric cables under fire -conditions-Circuit integrity-Part1:Test method for fire with shock at a temperature of at least 830℃ for cables of rated voltage up to and including 0.6/1.0kV and with an overall diameter exceeding 20mm.IEC 60331-1:2018 [S],2018:7

[5] International Electrotechnical Commission.Tests for electric cables under fire -conditions-Circuit integrity-Part2:Test method for fire with shock at a temperature of at least 830℃ for cables of rated voltage up to and including 0.6/1.0kV and with an overall diameter not exceeding 20mm.IEC 60331-2:2018 [S],2018:7

[6] International Electrotechnical Commission.Commission.Tests for electric cables under fire -conditions-Circuit integrity-Part21:Procedures and requirements-Cable of rated voltage up to and including 0.6/1.0kV.IEC 60331-21:2018 [S],2018:8-9

[5] British Standards Institution.Method for assessment of fire integrity of large diameter power cables for use as components for smoke and heat control systems and certain other active fire safety systems:BS 8491-2008 [S],2008:1-2

[6] 中国国家标准化管理委员会.在火焰条件下电缆或者光缆的线路完整性试验：GB/T 19216.25-2003[S].北京：中国标准出版社，2003：2

[7] 中国通信标准化协会.通信用耐火光缆：YD/T 3297-2017[S].北京：人民邮电出版社

2017：26

收稿日期：2024-05-17。

基金项目：国家某重点项目资助。

作者简介：史孝华（1979—），男，山东平阴人，硕士，高级工程师。