基于DLN结构的硅基8×8光开关阵列芯片及高速驱动与校准系统

周堋昊1，陆梁军1，2*，高伟1，李鑫1，陈建平1，2，周林杰1，2

（1.上海交通大学 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室，上海 200240

2.上海交大平湖智能光电研究院，浙江 平湖 314200）

摘要：为了突破传统电交换技术在带宽和功耗上的瓶颈，提出了一种基于拓展双层网络（DLN）结构的硅基8×8光开关阵列芯片及高速驱动与校准系统。该设计采用马赫-曾德尔干涉仪（MZI）作为开关单元，结合载流子色散效应实现高速推挽驱动，并通过热光移相器完成初始相位校准。系统利用差分放大器和数/模转换器（DAC）构建驱动电路，配合基于FPGA的一维搜索算法实现快速校准，单个MZI单元的校准时间仅需36 ms。实验结果表明，该光开关阵列在1 310 nm波长下的插入损耗为9 dB，串扰水平低至-32 dB，路径切换响应时间为81 ns，且-25 dB串扰带宽拓展至70 nm。

关键词：光开关阵列；马赫-曾德尔干涉仪；驱动控制电路；校准算法；载流子色散效应

中图分类号：TN929.12 文献标志码：A    开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Silicon-Based 8×8 DLN Optical Switch with High-Speed Driver and Rapid Calibration System

ZHOU Penghao1, LU Liangjun1，2*, GAO Wei1, LI Xin1, CHEN Jianping 1，2, ZHOU Linjie 1，2

（1. Shanghai Jiao Tong University, State Key Laboratory of Advanced Optical Communication Systems and Networks, Shanghai 200240

2. SJTU-Pinghu Institute of Intelligent Optoelectronics, Pinghu 314200）

Abstract: To overcome the bandwidth and power consumption limitations of traditional electronic switching technologies, a silicon-based 8×8 optical switch array chip is proposed, featuring an dilated double-layer network (DLN) architecture along with a high-speed driving and calibration system. The design employs Mach–Zehnder interferometers (MZIs) as the fundamental switching elements. High-speed push-pull driving is realized via the carrier dispersion effect, while initial phase alignment is achieved using thermo-optic phase shifters. The driving circuitry is constructed with differential amplifiers and digital-to-analog converters (DACs), and rapid calibration is enabled by a one-dimensional search algorithm implemented on an FPGA platform, reducing the calibration time of a single MZI unit to just 36 ms. Experimental results demonstrate that the switch array achieves an insertion loss of 9 dB and a crosstalk level as low as –32 dB at a wavelength of 1310 nm. The path switching response time is 81 ns, and the –25 dB crosstalk bandwidth extends up to 70 nm.

Key words: Optical switch array, Mach-Zehnder interferometer, driving and control circuits, calibration algorithm, carrier dispersion effect.

0引言

近年来，随着物联网、车联网和边缘计算等新兴应用的快速发展，数据处理需求呈现爆发式增长。传统电交换技术受限于电子瓶颈，在带宽和功耗方面已难以满足未来通信系统的要求[1]。全光交换技术因其高带宽、低功耗等优势成为突破这一瓶颈的重要方向，而大规模高速光开关芯片作为全光网络的核心器件，其性能直接影响整个系统的传输效率。

在光开关阵列的设计中，拓扑结构、单元器件及调制方式的选择对串扰和插入损耗等关键性能指标具有重要影响。目前，常见的拓扑结构包括Benes[2-4]、PILOSS[5-7]、Switch & Select[8-9]和双层网络（DLN）[10-11]等。其中，DLN作为一种严格无阻塞结构，具有校准步骤简单的优势，但其部分路径在中间级交叉时会引入一阶串扰，影响传输性能。此外，光开关单元的实现方式多样，如微机电系统（MEMS）[12-13]、马赫-曾德尔干涉器（MZI）[14-15]和微环谐振器（MRR）[16-17]等。MZI结构凭借宽工作带宽和良好的温度稳定性，成为大规模光开关芯片的理想选择之一。然而，MZI的驱动方式（如热光效应[18-19]或载流子色散效应[20-21]）仍存在优化空间：热光效应响应速度较慢，而载流子色散效应虽能实现高速切换，却会因载流子吸收引入额外插入损耗，进而恶化串扰性能。近年来，推挽驱动技术的应用在一定程度上缓解了这一问题[22-24]，但高速驱动电路的设计及光开关的快速校准仍面临挑战。

针对上述问题，本文提出了一种基于DLN结构的硅基8×8光开关阵列芯片及高速驱动与校准系统，结合高速驱动电路[25-26]实现纳秒级切换，采用基于现场可编程门阵列（FPGA）的快速校准算法[27-28]提高校准效率。

- 1光开关阵列工作原理

  - MZI单元

- 本文采用的2×2 MZI开关单元及其驱动电路的结构示意图如图1所示。该MZI由两个基于多模干涉器（MMI）的3 dB耦合器和两条等长连接波导构成。MZI的两个干涉臂均集成了基于载流子色散效应的PIN二极管，以实现高速光路切换功能。其中，上臂额外集成了基于热光效应的氮化钛（TiN）移相器，用于完成初始相位校准。虽然热光移相器的响应时间较长（约10 μs量级），但其相位调节过程几乎不引入额外光功率损耗，这一特性使其特别适用于MZI单元的初始状态校准。在校准完成后，热光移相器的工作电压将保持恒定，从而规避其响应速度慢的固有缺陷。

MZI光开关的工作原理表现为：当两臂相位差为0时，输入端口I1（I2）的光信号将路由至输出端口O2（O1），此时为交叉（Cross）状态；当相位差为π时，输入光信号将从I1（I2）路由至O1（O2），此时呈现直通（Bar）状态。

图1 2×2 MZI开关单元及其驱动电路

本文采用差分放大器与数/模转换器（DAC）共同构成MZI驱动电路。具体实现方式为：将两臂PIN移相器的N极共地连接，通过差分放大器产生两路互为反相的差分信号，分别对上、下臂施加正向偏置以实现高速推挽驱动。差分放大器输出方波电压信号，其高、低电平分别对应Vdmax和Vdmin。通过合理设置这两个电压值，使Vdmax超过PIN二极管导通电压而Vdmin低于导通阈值，即可实现一臂产生相移而另一臂保持原态的工作模式。

DAC模块专门用于驱动TiN热光移相器，为系统提供稳定的初始相位基准。为抑制载流子吸收效应导致的附加损耗和串扰劣化，本方案采用推挽式驱动架构。2×2 MZI推挽驱动原理图如图2所示，初始状态下通过TiN移相器在上臂引入π/2的固定相位差。当对上臂PIN施加Vdmax电压产生-π/2相移时，两臂相位差归零，MZI切换至Cross状态；当对下臂PIN施加相同电压时，系统产生π相位差，MZI转为Bar状态。这种驱动方式将状态切换所需的相移量从π降低至π/2，有效改善了光开关的损耗和串扰性能。考虑到工艺偏差会导致两臂初始相位随机分布，系统通过DAC动态调节热光移相器，确保始终维持π/2的基准相位差。

（a） Cross状态                      （b） Bar状态示意图

图2 2×2 MZI推挽驱动原理图

  - PIN移相器仿真

采用有限元方法对MZI单元中的PIN移相器进行仿真，分析其驱动电压与相移量的关系，并研究不同驱动电压对响应时间的影响。在1.3 μm波长下，硅波导的折射率变化量Δn和吸收系数变化量Δα可由载流子浓度变化量计算得出，如式（1）、式（2） [29]所示。

Δn=-6.2×10-22ΔNe+6.0×10-18ΔNh0.8

（1）

Δα=[6.0×10-18ΔNe+4.0×10-18ΔNh]

（2）

其中，ΔNe和ΔNh分别表示波导中电子与空穴浓度的变化量。结合吸收系数Δα和波长λ，可进一步计算硅波导折射率虚部变化量Δk为

Δk=λΔα4π

（3）

通过仿真获得不同驱动电压下载流子在波导横截面的分布，并基于式（1）计算折射率变化，再结合本征模求解得到硅波导的有效折射率neff及其变化量Δneff。最终，光信号经过长度为L的硅波导移相器后产生的相位变化量Δφ可由式（4）计算。

∆φ=2πλ×L×∆neff	（4）

本设计中，移相器长度L为380 μm。仿真结果表明，当驱动电压Vd=0.93 V时，可引入约-π/2的相移量；而Vd=0.63 V时，相移量仅为10⁻⁴ rad，可视为不引入有效相移。

此外，通过施加阶跃信号仿真分析不同驱动电压对PIN移相器响应速度的影响。在固定Vdmax=0.93 V的条件下，调整Vdmin分别为0、0.23、0.43、0.63、0.73 V。结果表明，Vdmin的变化对下降时间无显著影响，但上升时间随Vdmin的增大而延长。当Vdmin=0.73 V时，波导芯区折射率上升时间为1.5 ns，仍保持较快的响应速度。因此，Vdmin的选取仅需确保其不引起额外相移即可。

  - 88光开关芯片

本文设计的8×8光开关芯片采用扩展DLN拓扑结构，如图3所示。以I3-O4和I4-O3两条目标路径为例，分析该结构的串扰特性。这两条路径在任意MZI开关单元中均未形成直接交叉，即不存在共用的MZI单元。在中间级（Stage 3和Stage 4），紫色路径的光信号若泄露至黄色路径，需经过两个MZI单元的泄露端口，因此仅引入二阶串扰。相较于传统DLN结构，扩展DLN架构具有更低的串扰水平，这一特性对电光开关尤为重要。

图3  8×8 拓展 DLN 光开关阵列

该8×8光开关阵列芯片由112个2×2 MZI单元构成，每条光路包含6个开关单元。为提高系统可控性，在第二级MZI单元之前和第五级MZI单元之后的冗余端口均连接了片上光电探测器（PD），用于实时监测光功率，从而在不引入额外损耗的前提下实现开关状态的精准校准。芯片基于8英寸SOI晶圆制备，采用标准硅光工艺，尺寸为13.8 mm × 2.76 mm。封装后的光开关芯片如图4所示，电极通过引线键合方式引出，光信号则采用光纤阵列端面耦合的方式输入/输出芯片。

图4 芯片显微镜下照片

- 2驱动控制电路和校准算法设计

- 2.1路径切换与校准电路

本文设计的光开关芯片外围驱动控制电路原理如图5所示。芯片状态切换信号和热光移相器驱动电压均由FPGA产生。由于芯片包含112个MZI单元，若直接使用FPGA的I/O端口控制每个单元，将占用112个I/O资源。为减少资源占用，采用串并转换电路将FPGA产生的1路N位串行信号转换为N路并行信号，使I/O需求从112个降至14个。本设计选用TI公司的SN74LV595A移位寄存器实现8位串并转换，在FPGA时钟频率50 MHz下，开关最高切换频率可达6.25 MHz。

图5 切换电路与校准电路示意图

串并转换电路输出的5V并行信号需进行电压转换才能驱动PIN移相器。本设计采用Analog Devices公司的ADA4927差分放大器芯片，该芯片在150 MHz带宽内具有较好的平坦性（损耗<0.1 dB），适合产生高速驱动信号。差分放大器可对输入信号进行比例缩放，并生成两路反向信号以满足推挽工作需求。

针对制造工艺导致的MZI两臂初始相位误差，系统通过热光移相器进行补偿，使两臂保持π/2相位差。校准过程完全由硬件电路完成：FPGA控制DAC输出驱动电压至热光移相器；片上PD将输出光功率转换为电流信号，经跨阻放大器转为电压信号后，由ADC采样并反馈至FPGA；FPGA根据反馈信号动态调整DAC输出电压，经多次迭代确定最佳驱动电压。

基于1.2节PIN移相器的仿真结果，当驱动电压Vdmax设定为0.93V时，可获得-π/2的相移量。为验证驱动电路性能，采用Multisim软件对ADA4927芯片及其外围电路进行仿真分析。为实现与串并转换电路的阻抗匹配，设计增加了耦合电阻，使得差分放大器的输入电压范围调整为0~2.5 V（串/并转换输出电压的一半）。

图6为不同增益系数Gd下差分放大器Vo+端口的电压波形特性。仿真结果显示，随着Gd值的增加，输出波形在跳变沿出现的过冲现象愈加明显。为确保电路稳定工作，需要合理选择Gd值，使其同时满足以下条件：

1）控制过冲幅度在允许范围内；

2）确保Vdmax=0.93V时实现-π/2相移；

3）保证Vdmin=0.63V时不产生有效相移。

经综合评估，最终选定Gd=0.12作为最优参数。在此配置下，差分放大器输出方波信号的幅值为0.3 V。通过调节芯片共模电压控制（VOCM）端口的电压，可生成两路符合设计要求（0.63~0.93 V）的反向方波驱动信号。

图6 不同增益系数下差分放大器Vo+输出端口的电压波形

- 2.2状态校准算法

由于工艺偏差的存在，电光移相器的实际工作电压Vdmax与仿真设计值存在差异，且各单元的最优工作电压也有所不同。为此，需要标定每个PIN移相器实现-π/2相移所需的实际工作电压Vdmax。考虑到所有差分放大器输出电压的一致性，本设计通过选取若干代表性开关单元进行实验测量，将所得Vdmax值的平均值作为所有单元的电光移相器标定电压。本文以I4-O3路径上的Stage3开关单元为例，具体标定方法如下：

1）从I4端口输入光信号，调节热光移相器驱动电压使O3输出光功率达到最大值；

2）继续调节热光移相器电压，使O3输出光功率下降3 dB，此时开关单元处于均匀分光状态，热光移相器引入π/2相移；

3）保持热光移相器电压不变，通过差分放大器VOCM端口调节驱动电压偏置；

4）当O3输出光功率达到最小值时，开关单元进入Bar状态，此时Vdmax即为实现-π/2相移的实际工作电压。

对于热光移相器的初始状态校准，采用一维搜索算法（流程见图7）来确定每个MZI单元实现π/2相位差所需的驱动电压。选择输出光功率最小值作为标定点，因其对相位变化具有更高的灵敏度，可获得更精确的标定结果。具体步骤如下：

1）初始化所有待标定路径上的开关单元，使PIN电光移相器在上臂提供-π/2相移；

2）进行粗扫描：在0~9V范围内以187.5 mV步长均匀设置49个热调驱动电压Vh点；

3）通过模数转换器读取片上PD的光电流值，记录每个开关单元光电流极值对应的驱动电压Vhmax和Vhmin；

4）粗扫描结果示例如图8（a）所示。

该算法通过系统化的电压扫描和光功率监测，实现了对每个开关单元工作参数的精确标定。

图7 校准算法流程图

（a）粗扫描结果               （b）细扫描结果

图8 热调驱动电压

完成路径上所有开关单元的粗扫描后，将各单元的热调驱动电压统一设置为对应的Vhmax值。随后进行细扫描：在每个待标定开关单元的Vhmin附近两个步长范围内进行扫描，共设置3个测试点。将步长缩小至原步长的1/2后，选取这3个点中光电流最小值对应的电压作为新的Vhmin。图8（b）为前3次迭代的细扫描结果，可见扫描精度逐步提升。重复该过程直至步长缩小至0.732 mV，此时获得的Vhmin即为该开关单元的最终标定电压。在校准算法执行过程中，每个开关单元共需配置72个热调驱动电压测试点。由于每个电压点的配置间隔为0.5 ms，因此单个开关单元的完整标定过程仅需36 ms即可完成。这种分级扫描策略既保证了校准精度，又实现了快速标定，满足大规模光开关阵列的实时校准需求。

- 实验结果及分析

  - MZI单元状态校准

本文采用2.2节所述的状态校准电路和算法，对图3中紫色方框标记的8个开关单元的PIN移相器进行标定。实验测得各单元实现-π/2相移所需的驱动电压如表1所示。经计算，这组开关单元的PIN工作电压平均值为996 mV，与仿真值930 mV存在66 mV偏差。各单元实测值与平均值的最大偏差不超过±20 mV，这表明PIN移相器的工作电压受工艺误差影响较小，具有良好的一致性。基于此，本文统一采用996 mV作为所有开关单元的PIN移相器工作电压Vdmax。在此设定条件下，应用2.2节的一维搜索算法，完成了1 300 nm工作波长下的开关路径校准，并获得了每个热光移相器的最佳驱动电压Vh。

表1  紫色方框中开关单元PIN工作电压标定值

| 开关单元 | 标定电压/mV | 开关单元 | 标定电压/mV |
| --- | --- | --- | --- |
| I1_O2_S3 | 1 008 | I1_O2_S4 | 1 012 |
| I2_O1_S3 | 998 | I2_O1_S4 | 997 |
| I3_O4_S3 | 995 | I3_O4_S4 | 984 |
| I4_O3_S3 | 985 | I4_O3_S4 | 989 |

- 3.2响应时间、串扰及插损测试

完成校准后，实验构建了I3-O4与I4-O3两条目标路径。通过FPGA控制信号调节，使路由路径在I3-O4、I4-O3与I3-O3、I4-O4两种状态间进行周期切换，切换时间间隔设定为640 ns。测试过程中，光信号从I4端口输入，采用片外高速PD分别检测O3和O4端口输出信号，并通过示波器采集数据以测量开关阵列的响应特性。其中，上升时间定义为光电流幅度从10%升至90%所需时间，下降时间则为光电流幅度从90%降至10%的时长。响应时间测试结果如图9所示。

（a）电路响应时间测试结果  （b）光开关阵列路径切换响应时间测试结果

图9 响应时间测试结果

从图9（a）可见，差分放大电路输出的两路方波信号中，Vo+端口电压信号下降后需要较长时间达到稳定状态，这导致I4-O3路径下降沿稳定时间延长。图9（b）测试结果表明，I4-O3路径上升沿切换时间为2.5 ns，稳定时间17 ns；下降沿切换时间3.5 ns，稳定时间81 ns。该结果证实光开关阵列可实现纳秒级路径切换。

在串扰测试中，首先通过校准算法将I3-O4和I4-O3路径上的开关单元调整至工作状态。对I3-O3、I4-O4、I3-O4、I4-O3四条路径进行光谱扫描，获得的目标路径插损及串扰结果如图10所示。测试数据显示，在1 310 nm波长处，目标路径I4-O3和I3-O4的片上插入损耗分别为9.05 dB和9.43 dB，串扰路径I3-O3、I4-O4的串扰水平约为-32 dB，同时其-25 dB串扰带宽达到70 nm。。

图10串扰与插损测试结果

- 4结束语

本文设计并实现了基于硅基拓展DLN结构的8×8高速光开关阵列芯片及其驱动控制系统。通过采用拓展DLN结构，有效抑制了一阶串扰，将-25 dB串扰带宽提升至70 nm。测试结果表明，该芯片在1 310 nm波长处的插入损耗约为9 dB，串扰水平约为-32 dB。

系统采用片上PD与数模转换器、跨阻放大器、FPGA、模数转换器等构成闭环反馈回路，结合一维优化算法实现状态校准，单个MZI开关单元的校准时间仅需36 ms。通过FPGA输出串行信号，配合串并转换电路和差分放大器推挽驱动MZI单元的PIN移相器，实现了81 ns的路径响应时间。

实验数据表明，该光开关芯片及其驱动控制系统具有纳秒级路径切换能力，同时保持较低的插入损耗和串扰水平，在高速光交换系统中具有潜在的应用价值。

参考文献：

[1] SATO K. Realization and application of large-scale fast optical circuit switch for data center networking[J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36（7）: 1411-1419.

[2] CHU T, QIAO L, TANG W. High-speed 8×8 electro-optic switch matrix based on silicon PIN structure waveguides[C]//IEEE. Proceedings of 2015 IEEE 12th International Conference on Group IV Photonics （GFP）. Vancouver: IEEE, 2015: 123-124.

[3] QIAO L, TANG W, CHU T. 16×16 non-blocking silicon electro-optic switch based on Mach-Zehnder interferometers[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of Optical Fiber Communication Conference. Anaheim: Optica Publishing Group, 2016: Th1C. 2-1 ~ Th1C. 2-3.

[4] LU L, ZHOU L, LI Z, et al. 4×4 Silicon non-blocking electro-optic switches based on double-ring assisted Mach-Zehnder interferometers[C]//IEEE. Proceedings of  2015 European Conference on Optical Communication （ECOC）. Valencia: IEEE, 2015: 1-3.

[5] SUZUKI K, TANIZAWA K, MATSUKAWA T, et al. Ultra-Compact 8×8 Strictly Non-Blocking PILOSS Switch Based on Si-Wire[C]// Optica Publishing Group. Proceedings of Photonics in Switching. London: Optica Publishing Group, 2014: PM2C. 3-1 ~ PM2C. 3-3.

[6] TANIZAWA K, SUZUKI K, IKEDA K, et al. Ultra-compact 32×32 strictly-non-blocking Si-wire PILOSS switch[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of  Photonic Networks and Devices. Los Angeles: Optica Publishing Group, 2016: NeTu1C. 4-1 ~ NeTu1C. 4-7.

[7] SUZUKI K, KONOIKE R, CONG G, et al. O-band strictly non-blocking 8×8 silicon-photonics switch[C]//IEEE. 2020 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition. San Diego: IEEE, 2020: 1-3.

[8] XIA J, CHEN M, RIZZO A, et al. O-band microring resonator based switch-and-select silicon photonic switch fabric[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of CLEO: Science and Innovations. San Jose: Optica Publishing Group, 2022: SF4M. 7-1 ~ SF4M. 7-2.

[9] GAO W, LI X, LU L, et al. Broadband, low-crosstalk and power-efficient 32×32 optical switch on a dual-layer Si3N4-on-SOI platform[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of  Optical Fiber Communication Conference. San Diego: Optica Publishing Group, 2022: W4B. 4-1 ~ W4B. 4-3.

[10] GUO Z, LU L, ZHAO S, et al. Strictly non-blocking 4×4 silicon electro-optic switch based on a double layer network architecture[C]//IEEE. Proceedings of 2016 IEEE 13th International Conference on Group IV Photonics. Shanghai: IEEE, 2016: 68-69.

[11] DENG J S, LU M F, HUANG Y T. Double-layer networks with holographic optical switches[J]. Applied optics, 2004, 43（6）: 1342-1348.

[12] KWON K, SEOK T J, HENRIKSSON J, et al. 128×128 silicon photonic MEMS switch with scalable row/column addressing[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of  CLEO: Science and Innovations. San Jose: Optica Publishing Group, 2018: SF1A. 4-1 ~ SF1A. 4-4.

[13] HONARDOOST A, HENRIKSSON J, KWON K, et al. Low-loss wafer-bonded silicon photonic MEMs switches[C]//IEEE. Proceedings of 2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). San Diego: IEEE, 2022: 1-3.

[14] HUANG Y, CHENG Q, HUNG Y H, et al. Dual-microring resonator based 8×8 silicon photonic switch[C]//IEEE. Proceedings of  2019 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). San Diego: IEEE, 2019: 1-3.

[15] CHU T, QIAO L, TANG W, et al. Fast, high-radix silicon photonic switches[C]//IEEE. Proceedings of  2018 Optical Fiber Communications Conference and Exposition (OFC). San Diego: IEEE, 2018: 1-3.

[16] STABILE R, DASMAHAPATRA P, WILLIAMS K A. First 4×4 InP switch matrix based on third-order micro-ring-resonators[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of Optical Fiber Communication Conference. Anaheim: Optica Publishing Group, 2016: Th1C. 3-1 ~ Th1C. 3-3.

[17] XIA J, CHEN M, RIZZO A, et al. O-band microring resonator based switch-and-select silicon photonic switch fabric[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of CLEO: Science and Innovations.  San Jose: Optica Publishing Group, 2022: SF4M. 7-1 ~ SF4M. 7-2.

[18] ZHOU T, JIA H, DING J, et al. On-chip broadband silicon thermo-optic 2×2 four-mode optical switch for optical space and local mode switching[J]. Optics Express, 2018, 26（7）: 8375-8384.

[19] ZHOU T, JIA H, DAI J, et al. Rearrangeable-nonblocking five-port silicon optical switch for 2-D-mesh network on chip[J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10（3）: 1-8.

[20] GREEN W M J, YANG M, ASSEFA S, et al. Silicon electro-optic 4×4 non-blocking switch array for on-chip photonic networks[C]// IEEE. Proceedings of  2011 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference. Los Angeles: IEEE, 2011: 1-3.

[21] ZHOU P J, XING J J, LI X Y, et al. Strictly non-blocking 4×4 silicon electro–optic switch matrix[J]. Chinese Physics B, 2015, 24（12）: 124209-1~124209-4.

[22] HUANG Y, CHENG Q, BERGMAN K. Automated calibration of balanced control to optimize performance of silicon photonic switch fabrics[C]//IEEE. Proceedings of 2018 Optical Fiber Communications Conference and Exposition (OFC). San Diego: IEEE, 2018: 1-3.

[23] HUANG Y, CHENG Q, RIZZO A, et al. Push—pull microring-assisted space-and-wavelength selective switch[J]. Optics Letters, 2020, 45（10）: 2696-2699.

[24] BAO P, YAO C, CHEN M, et al. Strictly Non-blocking 8×8 Electro-optic Silicon Mach-Zehnder Switch with <−40 dB Crosstalk[EB/OL]. [2024-08-02]. https://www.researchgate.net/publication/380319326_Strictly_Non-blocking_88_Electro-optic_Silicon_Mach-Zehnder_Switch_with_-40_dB_Crosstalk

[25] JIANG J, GOODWILL D J, DUMAIS P, et al. 16×16 silicon photonic switch with nanosecond switch time and low-crosstalk architecture[C]//IET. Proceedings of 45th European Conference on Optical Communication （ECOC 2019）. Dublin: IET, 2019: 1-4.

[26] DUPUIS N, PROESEL J E, AINSPAN H, et al. Nanosecond photonic switch architectures demonstrated in an all-digital monolithic platform[J]. Optics Letters, 2019, 44（15）: 3610-3612.

[27] HUANG Y, CHENG Q, BERGMAN K. Automated calibration of balanced control to optimize performance of silicon photonic switch fabrics[C]//IEEE. Proceedings of 2018 Optical Fiber Communications Conference and Exposition (OFC). San Diego: IEEE, 2018: 1-3.

[28] SUDA S, MATSUURA H, TANIZAWA K, et al. Fast and accurate automatic calibration of a 32×32 silicon photonic strictly-non-blocking switch[C]//Optica Publishing Group. Proceedings of  Photonics in Switching. New Orleans: Optica Publishing Group, 2017: PTu3C. 5-1 ~ PTu3C. 5-3.

[29] SOREF R, BENNETT B. Electrooptical effects in silicon[J]. IEEE journal of quantum electronics, 1987, 23（1）: 123-129.

[30] PROESEL J E, DUPUIS N, AINSPAN H, et al. A monolithically integrated silicon photonics 8×8 switch in 90nm SOI CMOS[C]//IEEE. Proceedings of  2020 IEEE Symposium on VLSI Circuits. Honolulu: IEEE, 2020: 1-2.

- 收稿日期：2024-08-02。

- 基金项目：国家自然基金项目（批准号：62135010）资助。

作者简介：周堋昊（1999-），男，贵州安顺人，硕士研究生，本科与硕士均就读于上海交通大学。主要研究方向为硅基光开关芯片及其控制电路、算法之实现，在此方向上完成了基于热光效应的 32×32 benes 光开关芯片状态校准、8×8 DLN 光开关芯片驱动电路设计等科研项目。

*通信作者：陆梁军（1989—），男，博士，主要研究方向为集成光电子器件、硅基光电子集成芯片。